ГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ ГОСТ 4405-75 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ПОЛОСЫ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ И КОВАНЫЕ ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ СОРТАМЕНТ ГОСТ Hot-rolled and wrought tool steel strips. 4405-75 Dimensions Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 марта 1975 г. № 691 срок введения установлен с 01.01.76 Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.88 № 1637 срок действия продлен до 01.01.94 Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные и кованые полосы прямоугольного сечения из инструментальной углеродистой, легированной и быстрорежущей стали. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1. Размеры сечения и предельные отклонения должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Таблица 1 мм Размеры Предельные отклонения (плюсовые) Размеры Предельные отклонения (плюсовые) сечения полосы (s x b) для горячекатаной полосы для кованой полосы сечения полосы (s x b) для горячекатаной полосы для кованой полосы по толщине по шири- не по толщине по ширине по толщине по ширине по толщине по ширине 3×12 0,4 0,8 - - 7×30 0,5 1,3 - - 3×20 0,4 1,0 - - 7×35 0,5 1,8 - - 3×25 0,4 1,3 - - 7×40 0.5 1,8 - - 3×30 0,4 1,3 - - 8×12 0,5 0,8 - - 4×10 0,4 0,8 - - 8×14 0.5 0,8 - - 4×12 0,4 0,8 - - 8×16 0,5 1,0 - - 4×14 0,4 0,8 - - 8×18 0,5 1,0 - - 4×15 0,4 0,8 - - 8×20 0,5 1,0 - - 4×16 0,4 1,0 - - 8×22 0,5 1,0 - - 4×18 0,4 1,0 - - 8×25 0,5 1,3 - - 4×20 0,4 1,0 - - 8×27 0,5 1,3 - - 4×25 0,4 1,3 - - 8×30 0,5 1,3 - - 4×30 0,4 1,3 - - 8×35 0,5 1,8 - - 4ХЗ5 0,4 1,8 - - 8×40 0,5 1,8 - - 4×40 0,4 1,8 - - 8×45 0,5 1,8 - - 4×45 0,4 1,8 - - 8×50 0,5 2,0 - - 5×10 0,5 0,8 - - 8×60 0,5 2,2 - - 5×12 0,5 0,8 - - 8×65 0,5 2,6 - - 5×14 0,5 0,8 - - 8×80 0,5 2,8 - - 5×15 0,5 0,8 - - 8×100 0,5 3,0 - - 5×16 0,5 1,0 - - 8×120 0,5 3,5 - - 5×20 0,5 1,0 - - 9×25 0,5 1,3 - - 5×25 0,5 1,3 - - 9×30 0,5 1,3 - - 5×30 0,5 1,3 - - 10×14 0,6 0,8 - - 5×35 0,5 1,8 - - 10×16 0,6 1,0 - - 5×40 0,5 1,8 - - 10×18 0,6 1,0 - - 5×45 0,5 1,8 - - 10×20 0,6 1,0 - - 6×10 0,5 0,8 - - 10×25 0,6 1,3 - - 6×12 0,5 0,8 - - 10×30 0,6 1,3 - - 6×14 0,5 0,8 - - 10×35 0,6 1,8 - - 6×16 0,5 1,0 - - 10×40 0,6 1,8 - - 6×18 0,5 1,0 - - 10×45 0,6 1,8 - - 6×20 0,5 1,0 - - 10×50 0,6 2,0 - - 6×22 0,5 1,0 - - 10×60 0,6 2,2 - - 6×25 0,5 1,3 - - 10×65 0,6 2,6 - - 6×28 0,5 1,3 - - 10×80 0,6 2,8 - - 6×30 0,5 1,3 - - 10×90 0,6 3,0 - - 6×35 0,5 1,8 - - 10×100 0,6 3,2 - - 6×40 0.5 1,8 - - 10×120 0,6 3,5 - - 6×45 0,5 1,8 - - 10×140 0,6 4,0 - - 6×50 0,5 2,0 - - 10¦Х160 0,6 4,5 - - 6×60 0,5 2,2 - - 12×16 0,6 1,0 - - 6×65 0,5 2,6 - - 12×20 0,6 1,0 - - 7×12 0,5 0,8 - - 12×22 0,6 1,0 - - 7×14 0,5 0,8 - - 12×25 0,6 1,3 - - 7×18 0,5 1,0 - - 12×28 0,6 1,3 - - Продолжение табл. 1 мм Размеры Предельные отклонения (плюсовые) Размеры Предельные отклонения (плюсовые) сечения полосы (s x b) для горячекатаной полосы для кованой полосы сечения полосы (s x b) для горячекатаной полосы для кованой полосы по толщине по шири- не по толщине по ширине по толщине по ширине по толщине по ширине 12×30 0,6 1,3 - - 20×22 0,8 1,3 - - 12×35 0,6 1,8 - - 20×25 0,8 1,3 - - 12×40 0,6 1,8 - - 20×30 0,8 1,3 - - 12×45 0,6 2,0 - - 20×32 0,8 1,8 - - 12×50 0,6 2,0 - - 20×35 0,8 1,8 - - 12×60 0,6 2,2 - - 20×38 0,8 1.8 - - 12×65 0,6 2,6 - - 20×40 0,8 1,8 1,3 2,0 12×75 0,6 2,8 - - 20×45 0,8 2,0 1,3 2,3 12×90 0,6 3,0 - - 20×47 0,8 2,0 1,3 2,5 12×100 0,6 3,2 - - 20×50 0,8 2,0 1,3 2,5 12×120 0,6 3,5 - - 20×60 0,8 2,2 1,3 3,0 12×140 0,6 4,0 - - 20×70 0,8 2,6 1,3 3,5 12×160 0,6 4,5 - - 20×80 0,8 2,8 1,3 4,0 14×16 0,6 1,0 - - 20×90 0,8 3,0 1,3 4,0 14×20 0,6 1,0 - - 20×100 0.8 3,2 1,3 4,0 14×22 0,6 1,0 - - 20×120 0,8 3,5 - - 14×25 0,6 1,3 - - 20×160 0,8 4,5 - - 14×30 0,6 1,3 - - 20×180 0,8 4,8 - - 14×35 0,6 1,8 - - 22×30 1,0 1,3 - - 14×40 0,6 1,8 - - 22×35 1,0 1,3 - - 15×22 0,7 1,0 - - 22×45 1,0 1,8 1,3 2,0 15×40 0,7 1,8 - - 22×50 1,0 2,0 1,3 2,5 16×20 0,8 1,0 - - 24×45 1,0 2,0 1,3 2,3 16×22 0,8 1,0 - - 24×65 - - 1,3 3,5 16×25 0,8 1,3 - - 25×30 1,0 1,3 - - 16×30 0,8 1,3 - - 25×35 1,0 1,8 - - 16×32 0,8 1,8 - - 25×38 1,0 1,8 - - 16×35 0,8 1,8 - - 25×40 1,0 1,8 - - 16×38 0,8 1,8 - - 25×50 1,0 2,0 1,5 2,5 16×40 0,8 1,8 - - 25×55 1,0 2,0 - - 16×45 0,8 2,0 - - 25×60 1,0 2,2 1,5 3,0 16×50 0,8 2,0 - - 25×75 - - 1,5 3,5 16×60 0,8 2,2 - - 25×80 - - 1,5 4,0 16×65 0,8 2,6 - - 25×85 - - 1,5 4,0 16×80 0,8 2,8 - - 25×100 - - 1,5 4,0 16×100 0,8 4 2 - - 25×110 - - 1,5 4,0 16×130 0,8 3,7 - - 25×135 1,0 4,0 - - 16×160 0,8 4,5 - - 25×150 1,0 4,5 - - 18×22 0,8 1,0 - - 25×200 1,0 5,0 - - 18×25 0,8 1,3 - - 30×35 1,2 1,8 - - 18×27 0,8 1,3 - - 30×40 1,2 1,8 1,8 2,0 18×30 0,8 1,3 - - 30×45 1,2 2,0 1,8 2,3 18×34 0,8 1,8 - - 30×50 1,2 2,0 1,8 2,5 18×35 0,8 1,8 - - 30×60 - - 1,8 3,0 18×42 0,8 1,8 - - 30×90 - - 1,8 4,0 18×60 0,8 2,2 - - 30×95 - - 1,8 4,0 Продолжение табл. 1 мм Размеры Предельные отклонения (плюсовые) Размеры Предельные отклонения (плюсовые) сечения полосы (s x b) для горячекатаной полосы для кованой полосы сечения полосы (s x b) для горячекатаной полосы для кованой полосы по толщине по шири- не по толщине по ширине по толщине по ширине по толщине по ширине 30×100 - - 1,8 4,0 40×210 1,8 5,0 - - 30×110 - - 1,8 4,0 40×300 1,8 7,0 - - 30×120 - - 1,8 5,0 45×80 - - 2,1 4,0 30×125 - - 1,8 5,0 45×90 - - 2,1 4,0 30×130 - - 1,8 5,0 50×100 - - 2,5 4,0 30×150 - - 1,8 6,0 50×150 - - 2,5 6,0 30×170 1,2 4,5 - - 50×160 - - 2,5 7,0 30×180 1,2 4,8 - - 50×175 - - 2,5 7,0 30×200 1,2 5,0 - - 50×200 - - 2,5 8,0 32×160 - - 1,8 7,0 50×250 - - 2,5 8,0 35×50 - - 2,0 2,5 55×80 - - 3,0 4,0 35×65 - - 2,0 2,7 60×80 - - 4,0 4,0 35×60 - - 2,0 3,0 60×90 - - 4,0 4,0 35×65 - - 2,0 3,5 60×120 - - 4,0 5,0 35×70 - - 2,0 3,5 60×150 - - 4,0 6,0 35×75 - - 2,0 3,5 60×180 - - 4,0 8,0 35×80 - - 2,0 4,0 60×240 - - 4,0 12,0 35×120 - - 2,0 5,0 60×300 - - 4,0 15,0 35×145 - - 2,0 6,0 75×100 - - 5,0 5,0 40×60 - - 2,0 3,0 75×125 - - 5,0 6,0 40×80 - - 2,0 4,0 75×150 - - 5,0 7,0 40×100 - - 2,0 4,0 75×200 - - 5,0 10,0 40×120 - - 2,0 5,0 75×250 - - 5,0 12,0 40×160 - - 2,0 7,0 75×300 - - 5,0 15,0 40×200 - - 2,0 8,0 80×300 - - 5,0 15,0 Примечания: 1. Допускается выпуклость (бочкообразность) или вогнутость узких граней. Выпуклость не должна выводить полосу по ширине за предельное отклонение, а вогнутость — за пределы номинального размера. 2. По согласованию потребителя с изготовителем могут изготавливаться полосы других размеров с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру. (Измененная редакция, Изм. № 2). 1а. В зависимости от назначения полосы изготовляют: мерной длины; кратной мерной длины; немерной длины. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 2. Длина полос должна соответствовать указанной в табл. 2. Таблица 2 Длина полос, м кованых, не менее горячекатаных при ширине до 50 мм св. 50 мм От 1,5 до 6,0 1,5 1,0 3. Предельные отклонения по длине полос мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 3. Таблица 3 Предельные отклонения по длине, мм Длина полосы, м для горячекатаных полос для кованых полос До 4 +30 +100 Св. 4 до 6 включ. +50 -50 » 6 +70 Примечание: По требованию потребителя горячекатаные полосы изготовляют с предельными отклонениями по длине +25 мм, кованые при длине до 4м — +40 мм. 2; 3. (Измененная редакция, Изм. № 2). 4. Полосы должны быть с острыми кромками. Допускается притупление кромок, не превышающее 0,15 толщины. 5. Серповидность полосы не должна превышать 0,5% длины. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с серповидностью не более 0,2% длины. 6. Неплоскостность полосы не должна превышать 0,5% длины, с 01.01.91 — 0,4%. По согласованию изготовителя с потребителем полосу изготовляют с отклонением от плоскостности не более 0,2% длины. 5; 6. (Измененная редакция, Изм. № 2). 7. Ромбовидность полосы не должна превышать предельных отклонений на ширину. 7а. Размеры сечения полосы проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов. Методы измерения отклонений формы — по ГОСТ 26877–91. (Введен дополнительно, Изм. № 2). 8. Марки стали и технические требования — по ГОСТ 1435–90, ГОСТ 5950–73, ГОСТ 19265–73 и другой нормативно-технической документации. (Измененная редакция, Изм. № 2).